La Sonde Atomique Tomographique Laser : un nouvel instrument pour l’étude de l’interaction laser-nanopointes.

A. Vella, L.Arnoldi, E. Silaeva, J. Houard, L. Rigutti, I. Blum, F. Vurpillot, B. Deconihout

Normandie Université, UNIROUEN, INSARouen , Groupe de Physique des Matériaux - GPM, CNRS UMR 6634, 76000 Rouen, France

La sonde atomique tomographique (SAT) est un microscope analytique qui permet de dresser une cartographie tridimensionnelle des hétérogénéités chimiques présentes dans un matériau à l'échelle atomique, suite à l’évaporation contrôlée des atomes de surface par l’action combinée d’un fort champ électrique statique et d’une impulsion laser [1]. Lorsqu’on applique un champ électrique positif des plusieurs volts par angström à la surface d’un métal, les atomes de surfaces s’évaporent sous forme d’ions et ce même à des températures cryogéniques. Pour généraliser ce mécanisme aux surfaces non métalliques, un champ laser, focalisé sur la pointe, a été ajouté au champ électrique. Dans ce cas, l’évaporation est issue de la réponse optique et thermique de la pointe à l’éclairement laser. La SAT devient donc un instrument de choix très sensible pour l’étude de l’interaction laser nano-pointe. De plus, les atomes étant évaporés un par un à partir de la surface, les propriétés optiques de surface peuvent être étudiées au cours du processus d’évaporation [2].

Dans cette présentation, les résultats obtenus en SAT assistée par laser sur des échantillons métalliques et non-métalliques (silicium  et l’oxyde de magnésium) seront exposés pour montrer que les propriétés optiques de surface de ces matériaux changent fortement lorsqu’ils sont soumis à un champ électrique intense, comme celui nécessaire pour engendrer l’évaporation des atomes en SAT [4,5].

Une explication de ce phénomène sera proposée prenant en compte la courbure de bandes en surface due à la présence du champ électrique et de l’excitation laser [5,6].

- B. Gault, F. Vurpillot, A. Vella, M. Gilbert, A. Menand, D. Blavette, and B. Deconihout,  Rev. Sci. Instr. 77, 043705, (2006)

- J. Houard, A. Vella, F. Vurpillot, and B. Deconihout, Phys. Rev. B 81(12), 125411 (2010).

- B. Mazumder, A. Vella, B. Deconihout, T. Al-Kassab, Ultramicroscopy 111, 6, 571 (2011)

- A. Vella, E.P. Silaeva, J. Houard, T.E. Itina and B. Deconihout, Ann. Phys. (Berlin),  (2012) / DOI 10.1002/andp.201200182

- E. P. Silaeva, A. Vella, N. Sevelin-Radiguet, G. Martel, B. Deconihout and T E Itina, , New Journal of Physics , 14 (2012), 113026

- E. Silaeva, J. Houard, A. Hideur, G. Martel, and A. Vella ‘Field evaporation of semiconductors assisted by nonequilibrium phonon excitations’  Phys Rev B, 11, 92(19) (2015)

- Silaeva, E. P. et al. “Do dielectric nanostructures turn metallic in high electric dc fields?” Nanoletters,14,6066 52014)